雲林縣政府公共工程重點項目抽查檢驗作業要點更正對照表

| 更正項目 | 更正規定 | 現行規定 |
| --- | --- | --- |
| 本要點附表一瀝青混凝土7.鋪築厚度檢驗標準 | 任1個之厚度不得小於設計厚度90%，且同一批平均厚度不得小於設計厚度。 | 任1個之厚度不得小於設計厚度10%，且同一批平均厚度不得小於設計厚度。 |
| 本要點附表一瀝青混凝土7.鋪築厚度不合格之處置 | 1、任1個之厚度小於設計厚度90%者，得以該點為中心2m直徑範圍內再鑽3個取其平均值取代該試體。 2、同一批平均厚度≧設計厚度之90%，扣罰該批瀝青混凝土不足厚度佔設計厚度百分比2倍罰款之契約價金。 3、任1個之厚度小於設計厚度90%，重鑽後仍不合格者或同一批平均厚度＜設計厚度之90%，應加鋪至設計厚度且加鋪厚度不得小於2.5cm。 | 1、任1個之厚度小於設計厚度10%者，得以該點為中心2m直徑範圍內再鑽3個取其平均值取代該試體。 2、同一批平均厚度≧設計厚度之90%，扣罰該批瀝青混凝土不足厚度佔設計厚度百分比2倍罰款之契約價金。 3、任1個之厚度小於設計厚度10%，重鑽後仍不合格者或同一批平均厚度＜設計厚度之90%，應加鋪至設計厚度且加鋪厚度不得小於2.5cm。 |