**106年度「兒童書包」市場購樣檢測結果彙整表**

| 項次 | 品名 | 規格/  型號 | 產地 | 製造廠商  (含地址、電話) | 進口商(含地址、電話) | 陳售地點(商店名稱、地址、電話) | 價格  (單價) | 中文標示初步查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Impact標準型護脊椎書包#深藍 | IM0037ANY | 臺灣 | 允立企業有限公司  地址：臺中市大甲區東西五路362號  電話：(04)2680-3075  代理商：詮勝國際股份有限公司  地址：臺中市大甲區工一路11號  電話：0809-038889 |  | 新光三越百貨股份有限公司  地址：臺北市信義區松壽路9號  電話：(02)8780-5959 | 1331 | ○ | 總評：○  ○裝載試驗  伸縮拉桿功能試驗（不適用）  行走試驗（不適用）  ○8種可遷移元素（重金屬）含量  ○游離甲醛含量  ○特定偶氮色料含量  ○8種塑化劑含量 |
| **2** | UNME書包 後背書包 | 3214B  藍格 | 臺灣 | 代理商：古彥企業有限公司  地址：新北市新店區中央五街39號  電話：0800-002882 |  | 太平洋崇光百貨股份有限公司  地址：臺北市大安區忠孝東路四段45號  電話：(02)2776-5555 | 1360 | ○ | 總評：○  ○裝載試驗  伸縮拉桿功能試驗（不適用）  行走試驗（不適用）  ○8種可遷移元素（重金屬）含量  ○游離甲醛含量  ○特定偶氮色料含量  ○8種塑化劑含量 |
| **3** | Caution 閃光  安全舒壓拉桿書包 | CT1081 | 臺灣 | 晟旭有限公司  地址：新北市中和區立德街26巷18弄2號2樓  電話：(02)2221-5538 |  | 遠東百貨股份有限公司  地址：臺北市中正區寶慶路32號  電話：(02)2381-6088 | 1962 | ○ | 總評：●  ○裝載試驗：  ○伸縮拉桿功能試驗  ○行走試驗  ○8種可遷移元素（重金屬）含量  ○游離甲醛含量  ○特定偶氮色料含量  ●8種塑化劑含量： DINP=2.036%>0.1% |
| **4** | Hello Kitty  護脊書包 | 無 | 中國  大陸 | 授權商：三麗鷗股份有限公司  地址：臺北市大安區敦化南路2段95號4樓  電話：(02)2703-2328 | 雅迪有限公司  地址：新北市板橋區文聖街211號B1  電話：(02)8258-1431 | [家福股份有限公司](https://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi04rfVyKHVAhWCnJQKHUpbDiwQFgiHATAN&url=https%3A%2F%2Fwww.1111.com.tw%2Fcorp%2F8945197%2F&usg=AFQjCNE9UtYgm1KwT3ARpIIyGm8FBsmtZg)  （中和店）  地址：新北市中和區中山路二段295號B1  電話：(02) 8245-5566 | 1155 | ○ | 總評：○  ○裝載試驗  伸縮拉桿功能試驗（不適用）  行走試驗（不適用）  ○8種可遷移元素（重金屬）含量  ○游離甲醛含量  ○特定偶氮色料含量  ○8種塑化劑含量 |
| 備註：「○」表示符合；「●」表示不符合；「△」表示中文標示初步檢查不符合規定。 | | | | | | | | | |
| **5** | 拉拉熊超輕護脊書包 | RA3N11 | 中國  大陸 | 授權商：Reginal Co. Ltd. | 瀝陽實業有限公司  地址：臺中市太平區大興路670號  電話：(04)2393-2000 | [家福股份有限公司](https://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi04rfVyKHVAhWCnJQKHUpbDiwQFgiHATAN&url=https%3A%2F%2Fwww.1111.com.tw%2Fcorp%2F8945197%2F&usg=AFQjCNE9UtYgm1KwT3ARpIIyGm8FBsmtZg)  （板橋店）  地址：新北市板橋區三民路二段31號  電話：(02)2964-2988 | 1280 | ○ | 總評：○  ○裝載試驗  伸縮拉桿功能試驗（不適用）  行走試驗（不適用）  ○8種可遷移元素（重金屬）含量  ○游離甲醛含量  ○特定偶氮色料含量  ○8種塑化劑含量 |
| **6** | 拉拉熊6D護脊書包 | RA3H71 | 中國  大陸 | 授權商：敦景企業有限公司  地址：臺中市北平路4段142號  電話：(04)2238-1139 | 瀝陽實業有限公司  地址：臺中市太平區大興路670號  電話：(04)2393-2000 | [家福股份有限公司](https://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi04rfVyKHVAhWCnJQKHUpbDiwQFgiHATAN&url=https%3A%2F%2Fwww.1111.com.tw%2Fcorp%2F8945197%2F&usg=AFQjCNE9UtYgm1KwT3ARpIIyGm8FBsmtZg)  （板橋店）  地址：新北市板橋區三民路二段31號  電話：(02)2964-2988 | 1090 | ○ | 總評：○  ○裝載試驗  伸縮拉桿功能試驗（不適用）  行走試驗（不適用）  ○8種可遷移元素（重金屬）含量  ○游離甲醛含量  ○特定偶氮色料含量  ○8種塑化劑含量 |
| **7** | 後背書包 | 無 | 中國  大陸 | 授權商：Lok Wing Handbag Factory Ltd.  地址：Tain Bian Shi Bei Village, Heng Shan District, Shi Pai Town, Dongguan City  電話：769-8181-7101 | 大潤發流通事業股份有限公司  地址：臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓  電話：(02)2795-2888 | [大潤發流通事業股份有限公司](https://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim3Z3hyaHVAhUEipQKHVnADZ0QFghzMAs&url=https%3A%2F%2Fwww.104.com.tw%2Fjobbank%2Fcustjob%2Findex.php%3Fr%3Dcust%26j%3D38604325485c3f6852423c1d1d1d1d5f2443a363189j56&usg=AFQjCNGDx4pXU4zYhH12cACqJvtidDFn-w)  （中和店）  地址：新北市中和區中山路2段228號B1  電話：(02)8241-1111 | 299 | ○ | 總評：○  ○裝載試驗  伸縮拉桿功能試驗（不適用）  行走試驗（不適用）  ○8種可遷移元素（重金屬）含量  ○游離甲醛含量  ○特定偶氮色料含量  ○8種塑化劑含量 |
| **8** | 彈彈堂護脊  書包 | 無 | 中國  大陸 | 授權商：斌恩貿易行  地址：新北市樹林區柑園街一段65巷3號之5  電話：(02)2680-0815 | 斌瀛企業有限公司  地址：新北市樹林區柑園街一段65巷3號之5  電話：(02)2680-0815 | [大潤發流通事業股份有限公司](https://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim3Z3hyaHVAhUEipQKHVnADZ0QFghzMAs&url=https%3A%2F%2Fwww.104.com.tw%2Fjobbank%2Fcustjob%2Findex.php%3Fr%3Dcust%26j%3D38604325485c3f6852423c1d1d1d1d5f2443a363189j56&usg=AFQjCNGDx4pXU4zYhH12cACqJvtidDFn-w)  （中和店）  地址：新北市中和區中山路2段228號B1  電話：(02)8241-1111 | 799 | ○ | 總評：○  ○裝載試驗  伸縮拉桿功能試驗（不適用）  行走試驗（不適用）  ○8種可遷移元素（重金屬）含量  ○游離甲醛含量  ○特定偶氮色料含量  ○8種塑化劑含量 |
| **9** | 學生橫式書包 | 藍 | 中國  大陸 | 授權商：Lok Wing Handbag Factory Ltd.  地址：Tain Bian Shi Bei Village, Heng Shan District, Shi Pai Town, Dongguan City  電話：769-8181-7101 | 大潤發流通事業股份有限公司  地址：臺北市內湖區新湖一路128巷36號2樓  電話：(02)2795-2888 | [大潤發流通事業股份有限公司](https://www.google.com.tw/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwim3Z3hyaHVAhUEipQKHVnADZ0QFghzMAs&url=https%3A%2F%2Fwww.104.com.tw%2Fjobbank%2Fcustjob%2Findex.php%3Fr%3Dcust%26j%3D38604325485c3f6852423c1d1d1d1d5f2443a363189j56&usg=AFQjCNGDx4pXU4zYhH12cACqJvtidDFn-w)  （中和店）  地址：新北市中和區中山路2段228號B1  電話：(02)8241-1111 | 799 | ○ | 總評：○  ○裝載試驗  伸縮拉桿功能試驗（不適用）  行走試驗（不適用）  ○8種可遷移元素（重金屬）含量  ○游離甲醛含量  ○特定偶氮色料含量  ○8種塑化劑含量 |
| 備註：「○」表示符合；「●」表示不符合；「△」表示中文標示初步檢查不符合規定。 | | | | | | | | | |
| **10** | 人體工學護脊書包 | AB-108A | 臺灣 | 凱帝爾工業有限公司  地址：臺中市大甲區賢仁路22號  電話：(04)2687-0396 |  | 正典皮件精品有限公司  地址：高雄市苓雅區和平一路218號  電話：(07)7130679 | 1040 | ○ | 總評：○  ○裝載試驗  伸縮拉桿功能試驗（不適用）  行走試驗（不適用）  ○8種可遷移元素（重金屬）含量  ○游離甲醛含量  ○特定偶氮色料含量  ○8種塑化劑含量 |
| **11** | 後背書包S245KT | 無 | 中國  大陸 | Sanrio Co. Ltd.（三麗鷗）  地址：No. 80 Man Fung Po An, Shenzhen, China  電話：075525180082 | 麗嬰國際股份有限公司  地址：臺北市內湖區南京東路6段345號5樓  電話：(02)2795-5120 | 大統百貨企業股份有限公司和平分公司  地址：高雄市苓雅區和平一路218號  電話： (07)225-5791 | 1599 | ○ | 總評：○  ○裝載試驗  伸縮拉桿功能試驗（不適用）  行走試驗（不適用）  ○8種可遷移元素（重金屬）含量  ○游離甲醛含量  ○特定偶氮色料含量  ○8種塑化劑含量 |
| **12** | 拉拉熊－立體後背書包 | RKB01021b | 中國  大陸 | 授權商：敦景企業有限公司  地址：臺中市北平路4段142號  電話：(04)2238-1139 | 瀝陽實業有限公司  地址：臺中市太平區大  興路670號  電話：(04)2393-2000 | 寶雅生活館屏東民生館  地址：屏東縣屏東市民生路248號  電話： (08)765-5500 | 850 | ○ | 總評：○  ○裝載試驗  伸縮拉桿功能試驗（不適用）  行走試驗（不適用）  ○8種可遷移元素（重金屬）含量  ○游離甲醛含量  ○特定偶氮色料含量  ○8種塑化劑含量 |
| **13** | 海洋奇緣鋁合金拉桿書包 | MA3G41 | 中國  大陸 | 授權商：瀝陽實業有限公司  地址：臺中市太平區大興路670號  電話：(04)2393-2000 | 瀝陽實業有限公司  地址：臺中市太平區大興路670號  電話：(04)2393-2000 | 上海皮箱店  地址：屏東縣屏東市廈門街142號  電話：(08)732-4458 | 890 | ○ | 總評：○  ○裝載試驗  ○伸縮拉桿功能試驗  ○行走試驗  ○8種可遷移元素（重金屬）含量  ○游離甲醛含量  ○特定偶氮色料含量  ○8種塑化劑含量 |
| **14** | 妖怪手錶鋁合金拉桿書包 | YW3G41 | 中國  大陸 | 授權商：INFINITY ASIA LTD.  代理商：泛宇國際貿易有限公司  地址：臺北市士林區天母西路3號3樓之22 | 瀝陽實業有限公司  地址：臺中市太平區大興路670號  電話：(04)2393-2000 | 三冠書包大王  地址：高雄市鹽埕區光明里大仁路31號  電話：(07)531-2542 | 950 | ○ | 總評：○  ○裝載試驗  ○伸縮拉桿功能試驗  ○行走試驗  ○8種可遷移元素（重金屬）含量  ○游離甲醛含量  ○特定偶氮色料含量  ○8種塑化劑含量 |
| 備註：「○」表示符合；「●」表示不符合；「△」表示中文標示初步檢查不符合規定。 | | | | | | | | | |
| **15** | 小小兵鋁合金拉桿書包 | NN3G62 | 中國  大陸 | 授權商：金將企業有限公司 | 川承股份有限公司  地址：臺中市西屯區甘州五街64號1樓  電話：(04)23911059 | 三冠書包大王  地址：高雄市鹽埕區光明里大仁路31號  電話：(07)531-2542 | 950 | ○ | 總評：○  ○裝載試驗  ○伸縮拉桿功能試驗  ○行走試驗  ○8種可遷移元素（重金屬）含量  ○游離甲醛含量  ○特定偶氮色料含量  ○8種塑化劑含量 |
| **16** | 立體輕量護脊透氣書包 | 粉藍  DK-5328A | **MADE IN CHINA** | 授權商：達課精品有限公司  地址：臺南市永康區鹽行里正南三路128號4樓  電話：(06)2433232 | 委製商：達課精品有限公司  地址：臺南市永康區鹽行里正南三路128號4樓  電話：(06)2433232 | 達課精品有限公司  地址：臺南市永康區鹽行里正南三路128號4樓  電話：(06)2433232 | 1021 | 總評：△  商品未以中文標示原產地  MADE IN CHINA | 總評：○  ○裝載試驗  伸縮拉桿功能試驗（不適用）  行走試驗（不適用）  ○8種可遷移元素（重金屬）含量  ○游離甲醛含量  ○特定偶氮色料含量  ○8種塑化劑含量 |
| **17** | Perrito貝瑞童「核心護脊」兒童書包 | 黑藍 | 中國  大陸 | **未標示** | 西華科技開發股份有限公司  地址：高雄市三民區漢口街200號  電話：(07)3133184 | PCHome網站  http://24h.pchome.com.tw/prod/DEAHIJ-A9007JD0M | 599 | 總評：△  外包裝貼附之中文標示未標示製造日期與製造廠商。 | 總評：○  ○裝載試驗  伸縮拉桿功能試驗（不適用）  行走試驗（不適用）  ○8種可遷移元素（重金屬）含量  ○游離甲醛含量  ○特定偶氮色料含量  ○8種塑化劑含量 |
| **18** | 【買達人】  兒童減壓雙肩書包 | 黑 | 中國  大陸 | **未標示** | **未標示** | PCHome網站  <http://24h.pchome.com.tw/prod/DIBNGA-A90076TUF> | 587 | 總評：△  外包裝貼附之中文標示未標示製造日期、製造廠商及進口廠商。  吊牌為簡體中文標示 | 總評：○  ○裝載試驗  伸縮拉桿功能試驗（不適用）  行走試驗（不適用）  ○8種可遷移元素（重金屬）含量  ○游離甲醛含量  ○特定偶氮色料含量  ○8種塑化劑含量 |
| **19** | 愛貝斯呼呼貓  輕型護脊書包 | 海洋藍  7800-25 | 臺灣 | **僅標示臺中縣** | **未標示** | PCHome網站  <http://24h.pchome.com.tw/prod/DIBF35-A46080606> | 590 | 總評：△  吊牌中文標示未標示製造日期與製造廠商及進口廠商。 | 總評：○  ○裝載試驗  伸縮拉桿功能試驗（不適用）  行走試驗（不適用）  ○8種可遷移元素（重金屬）含量  ○游離甲醛含量  ○特定偶氮色料含量  ○8種塑化劑含量 |
| 備註：「○」表示符合；「●」表示不符合；「△」表示中文標示初步檢查不符合規定。 | | | | | | | | | |
| **20** | 新學期小學生兒童雙肩減壓書包 | 灰色 | **未標示** | **未標示** | **未標示** | PCHome網站  <http://mall.pchome.com.tw/prod/QFATD7-A9007ZP6H> | 499 | 總評：△  外包裝貼附之中文標示未標示製造日期、原廠地、製造廠商及進口廠商。  無吊牌 | 總評：○  ○裝載試驗  伸縮拉桿功能試驗（不適用）  行走試驗（不適用）  ○8種可遷移元素（重金屬）含量  ○游離甲醛含量  ○特定偶氮色料含量  ○8種塑化劑含量 |
| 備註：「○」表示符合；「●」表示不符合；「△」表示中文標示初步檢查不符合規定。 | | | | | | | | | |

* + - 1. 檢測標準：依據CNS 15331「袋、包及箱產品評估準則」與依據CNS 15503「兒童用品一般安全要求」。
      2. 檢測項目：依據CNS 15331檢測產品性能(物性)（包括：「裝載試驗」及具拉桿及輔助輪者進行「伸縮拉桿功能試驗」及「行走試驗」）；依據CNS 15503檢測材料品質(化性)（包括：「可遷移元素含量」、「游離甲醛含量」、「特定偶氮色料含量」及「8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量」）。
         1. 載重試驗依據CNS 15331將重量為標示裝載重量1.03倍之布袋，模擬使用實際使用狀況，填滿受測試樣內，再將試樣嵌合，將箱子之把手以夾具鎖緊，使把手負重隨振動旋轉機上下振動，其振動頻率每分鐘約（30~45）次，振幅約5cm~10cm，振動400次後，把手、外殼、箱框及鎖不得變形、斷裂、彎曲或鬆開等有礙使用的缺點。
         2. 伸縮拉桿功能試驗依據CNS 15331完全拉出伸縮拉桿，將拉桿之把手中間以試驗機之夾具夾住，試樣底部固定，經每分鐘（20±5）次之速度進行500次之往復試驗後，拉桿不得脫落、變形或有礙推拉現象。
         3. 行走試驗依據CNS 15331將重量為標示裝載重量相同之布袋，模擬使用實際使用狀況，填滿受測試樣內，再將試樣嵌合，將箱子之把手或拉出之伸縮拉桿把手中間，繫於行走機上方，使樣品成（50±10）°之斜角，將腳輪接觸於試驗機之滑動皮帶上，滑動皮帶以4 km/h之速度連續行走32 km。經試驗後，腳輪及伸縮拉桿不得有礙使用之脫落、變形或嚴重磨損之情形。
         4. 8種可遷移元素（重金屬）含量：限量值應符合下表規定。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素（mg/kg） | | | | | | | |
| Sb | As | Ba | Cd | Cr | Pb | Hg | Se |
| 銻 | 砷 | 鋇 | 鎘 | 鉻 | 鉛 | 汞 | 硒 |
| 60以下 | 25以下 | 1000以下 | 75以下 | 60以下 | 90以下 | 60以下 | 500以下 |

* + - * 1. 游離甲醛含量：不超過75mg/kg。
        2. 特定偶氮色料含量：不超過30mg/kg。
        3. 鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量：檢驗DMP、DEP、DEHP、DBP、BBP、DINP、DIDP及DNOP等8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1%（重量比）。
      1. **中文標示查核：依據商品標示法第9條規定標示項目包括下列事項：**
  1. **商品名稱。**
  2. **生產、製造商名稱、電話、地址及商品原產地。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。**
  3. **商品內容：**

1. **主要成分或材料。**
2. **（二）淨重、容量、數量或度量等；其淨重、容量或度量應標示法定度量衡單位，必要時，得加註其他單位。**
   1. **國曆或西曆製造日期。但有時效性者，應加註有效日期或有效期間。**
      * 1. **本次20件兒童塑膠書包之檢測結果如下：**
3. **品質項目：** 
   1. **產品性能(物性)：「裝載試驗」及具拉桿及輔助輪者(項次3、13、14、15)進行之「伸縮拉桿功能試驗」及「行走試驗」，均符合國家標準規定。**
   2. **材料品質(化性)：「可遷移元素含量」、「游離甲醛含量」及「特定偶氮色料含量」等3項全數符合檢驗標準；「8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑含量」有1件(項次3)，檢出之DINP為2.036%，超過國家標準0.1%限量值規定。**
4. **中文標示查核：計5件(項次16、17、18、19、20)不符合「商品標示法」規定，不符合情形包括無標示製造廠商、產地、商品內容及製造日期等資訊。**